申领《危险废物经营许可证》受理公示

| 企业名称 | 南通市鑫宝润滑油有限公司 |
| --- | --- |
| 经营设施地址 | 如东县岔河镇金桥村八组 |
| 法人代表 | 吴拥军 |
| 申请经营类别及数量 | 处置、利用废矿物油（HW08）6000吨/年 |
| 主要工艺 1、将废矿物油泵入沉降罐中，电加热至60度-80度，自然沉降（时间根据油的粘度而定）。 2、经沉降的油品泵入脱水脱色釜加热至110度，将真空度调至0.9Mpa，吸入活性炭，搅拌半小时，利用活性炭吸附掉废油中少量的胶质、沥青质，以达到改善油品颜色和安全性的目的。 3、经粗精两套过滤，去除活性炭和微量杂质。 4、加入基础油、复合添加剂进行调和，得到各种型号的成品油。 |

废物的运输 1、废物运输方式 废物委托有资质单位专用车辆运输。 2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 委托南通亿安汽运发展有限公司运输 道路运输许可证编号：苏交运管许可 通字320600309649 营业执照编号：91320623785580155D 3、废物运输时的应急方案和工具 在运输过程中发现少量泄漏时，押运员和驾驶员立即用竹签和棉纱堵漏，并用海绵和木屑吸附，回收入桶。 为了防止泄漏，所以一定要配带预留空桶、海绵、棉纱、手摇泵、小油桶。

废物的贮存/暂存 1、废物贮存/暂存方式 废矿物油贮存于厂区危险废物仓库中。 2、废物贮存场所情况简述 废矿物油仓库占地面积1400㎡，仓库地面采取硬质化、防渗措施，周围有溢流槽，可将漏出废矿物油收集至收集池。仓库顶棚为彩钢瓦，防雨、防日晒。

废物处置工艺及设备、设施 废物处置工艺 水蒸气 废矿物油 沉降 真空脱水脱色 加温60度 加温110度 真空度0.9Mpa W1废油分离水 活性炭 粗精滤 半成品检验 调配 压力2公斤 S1活性炭杂质 基础油复合添加剂 成品检验 包装 入库 2、废物处置设备、设施 主 要 经 营 设 施 及 设 备 名 称 规格型号 设计 能力 数量 使用场所/用途 沉降罐 10t、5t 8 预处置车间 真空脱水脱色釜 5t 4 处置车间 真空泵 1 真空平衡罐 1 板框式过滤机 50㎡ 2 微米级过滤机 LUC-40 2 电热炉 1 移动式齿轮油泵 4 铲车 1

污染防治措施及防治效果 1.污染物产生情况 （1）油品加工过程中产生少量气体； （2）油品在处置过程中如有泄漏会污染地面； （3）油品处置加工过程中产生废活性炭。 2.污染防治措施 （1）气体污染，利用真空泵脱水时，水蒸气经真空负压吸入水喷射池； （2）地面泄漏油及时用海绵、木屑吸附处理； （3）废活性炭、废水脚交如东大恒危险废物处理有限公司处理。 3.污染防治效果（监测数据） 公司现处于正常生产阶段，根据检测方案进行检测各项数据均达标。

预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 废物分析的主要仪器、设备及分析项目 序号 设备名称 规格 型号 数量 用途 1 比重计 —— 30 用于检测产品比重 2 玻璃棒 —— 10 用于试验过程中搅拌 3 水银温度计 —— 50 用于试验过程测量温度 4 小口三角烧瓶 —— 10 用于试验配置小样 5 量筒 —— 10 用于试验过程计量 6 铜片腐蚀测定仪 DF-1 1 7 石油产品水份试验器 YG-260 1 8 运动粘度测定恒温浴 BN-1A 1 9 闪点、燃点测定仪 DKL-10B 1 10 温差电制冷仪 1 2.安全、保卫措施 在厂区各区域设置安全警示标志，并安装了监控探头，制订了相应的《企业安全保卫工作制度》、《厂区安全保卫工作制度》。 3.内部检查监督管理措施 制订了相应的《危险废物网上报告制度》、《废物收集、运输、装卸、储存以及处置操作规程》、《接收废物的控制措施》、《经营管理簿制度》、《设备设施维护保养制度》、《安全环保部职责》等制度。 4.人员培训及持证上岗情况 制订了相应的《环保培训制度》，并定期对员工进行环保知识的培训，要求持证上岗的岗位人员均具备相应资质。 5.意外突发事故应急措施 制订了详细的《突发环境事件应急预案》并备案。 6.环境监测措施 制订了环境检测方案并进行了备案，已与如东县环境监测站签订了环境检测协议。 7.发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 设立环保突发事件专项保障资金，并投保3万元环境责任险。

周边环境简述及地理位置图

厂区布局说明及平面布置图